LICITACIÓN Nº C/14

OBRA: “Construcción de la Remodelación de Ruta 3 entre Ruta 26 y Accesos al Puente sobre Ao. Guaviyú”

COMUNICADO Nº 4

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y/o aclaraciones:

Si se utilizaran materiales de origen calizo  como agregados para las mezclas bituminosas se cumplirá:

1	La pérdida por Desgaste  en Máquina de Los  Ángeles del  agregado  de la gradación B será menor de 35%.

2	Se exceptúa del cumplimiento de las exigencias del Artículo A-3-3 del PV  respecto a la durabilidad con Sulfato de Sodio.

3	Se modifica la redacción del artículo 7.7.3 de las  Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del P.V.  de la D.N.V. vigentes a setiembre del 2001 que queda redactado como sigue:

# “Se establece que la densidad promedio de cada capa asfáltica compactada no será inferior al 98% de la densidad obtenida en el laboratorio con la mezcla elaborada en la planta y extraída a la salida del mezclador en el momento de cargar los camiones; ni se admitirán valores individuales menores  al 97% (con un percentil de 98%) con respecto a la misma densidad de referencia.

# La temperatura de mezclado y compactación en laboratorio responderán a la norma ASTM D-1559 (viscosidad de mezclado: 170+/- 20 centistokes, viscosidad de compactación : 280+/- 30 centistokes).

# Los testigos para la determinación de la compactación de la mezcla se extraerán distribuidos en trebolillo entre el eje, el borde derecho y el borde izquierdo, ubicándose los testigos de borde a 0,30 m del mismo.”

Se aclara que esta redacción del artículo 7.7.3 prima sobre lo establecido en la Sección 5 Especificaciones Técnicas para agregados de origen calizo.

Montevideo, 28 de Agosto de 2003.